杭州市化工研究所有限公司（杭州市化工研究所）是我国专业从事造纸化学品、石油加工用助剂、高分子材料用抗静电剂等精细化工产品开发的著名研究所，是集科研开发、应用研究及产品生产为一体的科技经济实体，是国家化学工业部批准成立的化学工业（全国）造纸化学品工程技术中心（1999年，科技部）、全国造纸化学品信息站和浙江省造纸化学品开发工程试验基地的依托单位以及民政部注册登记的国家一级行业协会——中国造纸化学品工业协会常设机构所在地。同时还编辑出版《造纸化学品》和《杭州化工》期刊。

杭州市化工研究所成立于1958年，四十余年来长期从事精细化工产品的研究开发，曾获得包括国家科技进步一等奖、二等奖、化工部及浙江省科技进步一等奖在内的国家、部、省、市各级科技成果奖100多项次，拥有十余项国家级重点新产品和国家发明专利。在国家“六五”到“九五”期间，科技攻关成绩显著，多项科技成果达到了国际领先或先进水平，受到国家科技部等部门的表彰。近年来，杭化所在科研成果向生产力转化方面卓有成效，先后成立了独资、多元投资以及中外合资等形式的四家科技型高新技术企业，在国内外具有较高的知名度。面对二十一世纪新经济时代的到来，我们将不断开拓创新，加快成果产业化步伐，并热切希望与国内外专家和企业携手合作，共创我国精细化工的美好未来。

生产销售三大系列

（1）造纸化学品系列：造纸专用变性淀粉产品、造纸用功能性高分子树脂及添加剂、松香系列施胶剂、SHM系列洗涤法、HTM系列无条涤浮选法废纸脱墨剂等产品；

（2）石油（乙烯生产）加工用助剂系列：抗垢剂系列、黄油抑制剂、急冷水破乳剂、.抗氧剂；

（3）高分子材料用抗静电剂系列：聚乙烯、聚丙烯塑料抗静电剂系列品种、聚氯乙烯塑料抗静电剂系列品种、工程塑料抗静电剂品种、油墨、涂料用抗静电剂系列品种、聚烯烃塑料抗静电母料系列产品。

具体几十种产品包括

抗静电母粒;油墨、涂料用抗静电剂;剥离剂;抗静电剂;抗氧剂;聚氯乙烯塑料抗静电剂;工程塑料抗静电剂;阻垢剂;纸张增强剂;纸张干强剂;造纸补强剂;造纸施胶剂;松香施胶增效剂;造纸助留助滤剂;造纸用中性施胶剂;中性施胶剂;阳离子淀粉;废纸脱墨剂;淀粉;变性淀粉;表面喷雾淀粉;造纸用湿强剂。

造纸化学品技术开发中心

在造纸化学品研究开发方面，设有造纸化学品应用技术研究室及纸张性能测试室，可提供从信息、开发、生产至应用技术研究的一条龙服务，已形成四大系列四十余个牌号的新产品体系，几乎覆盖了造纸化学品行业的主要研究领域，产品行销全国各大纸厂，技术上在国内处于领先地位，有的已达到国外著名厂家同类产品的技术水平，并与国际同行建立了广泛密切的联系。

石油加工用助剂技术开发中心

在石油加工用助剂方面，具有较强的抗垢剂科研开发实力，并具备了垢物分析测试手段及应用评估手段，为许多乙烯厂家解决一系列生产难题，赢得了乙烯厂家的信赖，是中国石化和中国石油两大公司定点的石油加工助剂开发生产单位，系列产品在国内市场占有率达到50%以上，在国内乙烯裂解领域首屈一指。

高分子材料用抗静电剂技术开发中心

自七十年代以来，中心一直从事研究和开发塑料助剂的工作，特别是在高分子材料用抗静电剂方面开发了一系列产品，产品销往全国各地及海外，技术水平国内领先。HKD系列产品多次荣获化工部、浙江省、杭州市优秀科技成果奖及新产品奖，在国内同行中享有较高的知名度，并担任中国工程塑料协会、塑料助剂专业委员会理事单位及专家组专家成员单位，同时也是中国塑协色母粒与多功能母粒专委会常务理事单位。HKD系列产品适用于多种高分子材料，能显著降低材料的表面电阻，有效地控制和消除静电，经多年的科研成果推广和应用，产品质量稳定，加工性能优良，主要用于石油、化工、电子、煤矿、包装、纺织及塑料加工等行业。

◆造纸用特种化学品◆

产品; 型号; 用途及特性; 参考用量. 干强剂; HDS-1; 提高纸张的挺度和环压强度。; 10-25kg/t. HDS-2; 提高纸张的干强度。; 10-15kg/t. 印刷适性改进剂; HWR-1; 提高涂布纸的拉毛强度，湿耐磨擦强度及印刷适应性，使纸张具有光泽，适用于强碱体系。; 0.3-0.5% (prodoct/coa). 湿强剂; WS-1; 提高纸张的湿强度且对AKD、松香胶施胶有良好的助留效果。; 5-40kg/t. 柔软剂; HPS-1; 改善纸张的手感和提高纸张的柔软度，基本不影响强度，适用于中高档生活用纸。; 2-5kg/t. HPS-2. 剥离剂; SUR-1; 减轻抄纸过程中的粘缸现象，并能提高纸页的平滑度、光泽度，广泛用于各类纸种。; 2-3kg/t. SUR-2; 0.5-1.5kg/t. 固色剂; GS-35; 提高染色纸的色牢度和色泽鲜艳度，大幅度降低染料用量，适用于直接染料染色的纸种中。; 10-20%(color sixing agent/agestost). 脱墨剂; SHM-2A; 洗涤法专用脱墨剂，适用于钙镁离子含量高的体系。无洗涤浮选脱墨剂，较强的渗透，浸湿能力。; 3-4kg/t. HTM-2; 2-3kg/t. 消泡剂; DF-1; 特殊有机硅乳液，具有良好的消泡和抑泡效果。; 1.5-3kg/t. 钛白粉 助留剂; HTR-1; 提高填料留着率的同时，使留在纸上的填料均匀分散，显著提高钛白粉留着率。; 8-10kg/t. HTR-2; 2-3kg/t. 湿强解离剂; DW-1; 对PAE湿强损纸具有很好的解离作用。; 5-10kg/t. 卫生纸 起皱粘合剂; HCA-10; 配合卫生纸专用剥离剂，使湿纸在烘缸上贴得紧密，从而达到很好的起皱效果。; 0.5-1kg/t. 中性施胶剂; SR; 既可用于浆内添加，也可与PVA等混合用于表面施胶，施胶不受季节影响。; 20-50kg/t.

◆造纸用变性淀粉系列产品◆

| 产品 | 型号 | 用途及特性 |
| --- | --- | --- |
| 新一代增强、助留剂 | CCS-03 | 具有网络结构，适用于文化用纸、卫生纸等，既有增强效果，又有助留、助滤作用，同时能有效地解决掉毛、掉粉等纸病。 |
| 新型纸张增强剂 | YZ-151 | 是多元变性淀粉。适用于各类纸种尤其是非木材纸张的增强，对纸袋纸、板纸等增强效果显著。 |
| 新型喷雾淀粉 | HCT-1 HCT-2 | 能明显提高板纸、纱管纸和瓦楞纸等纸种的挺度、环压强度和层间结合力，适用于各类纸机。 |
| 中性施胶专用淀粉 | HR-3 HR-5 | 具有网络结构。是中性施胶剂AKD或ASA的专用配套产品。能显著提高施胶效果，既能减少施胶剂的用量，又能改善纸张强度。 |
| 高留着型表面施胶淀粉 | HCS-1 HCS-2 HCS-5 | 是目前发达国家广泛使用的阳离子型表面施胶产品。适用于高档纸和彩印纸的表面施胶，尤其适用于高速纸机。能明显提高纸张的表面强度和印刷色彩的鲜艳度，在损纸回用时，还能显著降低白水COD值。 |
| 阴离子型表面施胶淀粉 | HAS-1 HAS-2 | 是目前国内常用的表面施胶淀粉。适用于各类纸种的表面施胶，能提高纸张表面强度及印刷适性，有明显的价格优势。 |
| 新闻纸专用增强剂 | YZ-152 | 是多元变性淀粉。具有极强的抗杂离子干扰能力，能明显提高新闻纸及再生新闻纸的内结合强度和表面强度，改善印刷适性，使印刷色彩鲜艳。 |
| 高效助留、助滤剂 | YZ-128 | 具有网络结构。适用于各类纸种，具有明显的助留、助滤作用。能较大幅度的提高细小纤维和填料的留着，降低白水中的BOD、COD值。 |
| 涂布粘合剂 | CPT-1 CPT-2 | 适用于各类纸种的涂布粘合，具有粘度低而粘结力强等特点。 |
| 松香施胶增效剂 | YZ-168 | 能提高各类松香胶的施胶效果，节约松香与矾土的用量，同时有助滤、助留和增强效果。 |
| 聚合物表面施胶剂 | DP-2000 DP-2100 | 与表面施胶淀粉HCS或HAS系列复配使用，能明显提高纸张的表面强度、施胶度和平滑度等指标，解决掉毛、掉粉等纸病。适用于高施胶、高表面强度要求的纸种。 |

◆造纸用松香施胶剂系列◆

型号; 离子型; 用途及特征. TF-401; 阴离子; 适用于纸和纸板的酸性施胶，施胶成本低，效果好。. TF-501; 阴离子; 适用于酸性施胶，上胶效果极佳，远优于皂化松香胶。. EP-03; 阴离子; 适用于pH为4.5-6.5施胶，低泡高效，既可间隙添加，又能连续添加，特别适用于大型纸机的连续添加和废纸浆施胶。. WA(1-5); 阴离子; 适用于纸和纸板的弱酸性施胶，低泡高效，用量少，适用于各种浆种，尤其废纸造纸；或CaCO3填料存在下。. HRN-40; 中性; 适用于纸和纸板的中性施胶，低泡高效。.

◆高分子材料用抗静电剂系列◆

| 型号 | 外观 | 适用材料 | 用量 % | 表面电阻Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 白色粉末或淡黄色蜡状物 | PE、PP、尼龙 | 0.3-1.5 | 108 |
| 101 | 白色粉末或白色片状物 | 聚烯烃专用 | 0.1～0.5 | 108-11 |
| 102 | 白色粉末或片状物 | BOPP专用 | 0.1～0.5 | 108-11 |
| 109 | 淡黄色固体或片状物 | PE、PP、 | 0.5～1.5 | 108-9 |
| 151 | 乳白色微珠粒或淡黄色蜡状物 | PE、PP | 0.5-1.5 | 108 |
| 169 | 白色粉末 | PS、ABS、PET | 2.0-3.0 | 108 |
| 178 | 淡黄色蜡状固体或片状物 | PE、PP | 0.3-1.5 | 108 |
| 196 | 象牙白色至淡黄色蜡状固体 | PE、PP、BOPP | 0.3-1.5 | 108 |
| 200 | 淡黄色透明液体 | 塑料、油墨、涂料等 | 1.0 | 107-8 |
| 321 | 淡黄色透明稠状液体 | 各类塑料表面涂复 | 0.5-1.0 | 107-8 |
| 500 | 琥珀色透明液体 | PE、PP、环氧涂料等 | 0.5-1.0 | 108 |
| 510 | 淡黄色透明液体 | ABS、PS | 1.0-2.0 | 108 |
| 520 | 淡黄色透明稠状液体 | PE、PP | 0.2-1.0 | 107-8 |
| AP-15（新） | 黄色至浅棕色粘稠液体 | PVC | 2-8 | 108 |
| S—15 | 浅黄色至黄色液体 | PVC、丁睛橡胶、环氧涂料 | 1.5～3.0 | 107-8 |
| S-18 | 黄色至棕色稠状液或膏状物 | PVC、聚氨酯、橡胶、环氧涂料等 | 1.5-3.0 | 107-8 |
| KDM-10 | 乳白色圆柱形粒状物 | PE、PP | 2.0～8.0 | 108 |
| KDM-500 | 乳白色圆柱形粒状物 | PP | 2.0～8.0 | 108 |
| KDM-P10 | 乳白色圆柱形粒状物 | PE、PP | 2.0～8.0 | 108 |
| PS02 | 白色粉状物 | PET、涤纶 | 3.0～5.0 | 108 |
| HKD-1800 | 白色蜡状固体 | PE、PP、PS、ABS | 1.0～3.0 | 108 |

◆乙烯分离过程抗垢剂◆

产品名称; 型号; 用途及特征. 抗垢剂; HK-17A HK-17B HK-18 HK-18A; 用于乙烯厂的汽油分馏塔、汽油汽提塔、脱丙烷塔、脱丁烷塔和脱戌烷塔等设备的抗垢处理。. 黄油抑止剂; HK-1312; 用于乙烯厂裂解气的胺洗(MED、DEA、TEA、MDEA)和碱洗系统中，以防止黄油的形成。. 压缩机抗垢剂; HK-28; 用于乙烯厂裂解气压缩机的抗垢。. 抗氧剂; HK-22; 用于乙烯厂的裂解汽油抗氧。. 急冷油降粘剂; HK-1818; 用于乙烯厂降低急冷油粘度，防止汽油分馏塔结垢。. 中和缓蚀剂; HK-1512; 用于乙烯厂工艺水或急冷水系统的防腐缓蚀。. 消泡剂; HK-1812; 用于乙烯厂急冷水的消泡处理。. 急冷水破乳剂; HK-1412; 用于乙烯厂水包油急冷水的破乳处理。.